ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## БРЕВНА ПИЛОВОЧНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### ГОСТ 22298—76

#### Издание официальное

### Э

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

### Москва

| УДК 674.031.093.2:006.354 | Группа К11 |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| БРЕВНА ПИЛОВОЧНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА, Технические требования Coniferous saw logs for export, Technical requirements | ГОСТ 22298-76 Взамен ГОСТ 10.6-69 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 декабря 1976 г. № 2961 срок действия установлен

с 01.01.78

Постановлением Госстандарта от 30.11.82 № 4533 срок действия продлен до 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на круглые пиловочные лесоматериалы хвойный пород, предназначенные для экспорта.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры лесоматериалов устанавливают: по длине - от 4,0 до 7,0 м с градацией 0,25 м, а также 3,8; 7,6 и 8,0 м; по толщине - от 14 см и выше с градацией 2 см. Лесоматериалы других размеров допускается изготовлять при наличии заказов внешнеторгового объединения. 1.2. Лесоматериалы по длине должны иметь припуск 5-8 см

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лесоматериалы изготовляют из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. 2.2. В зависимости от качества древесины лесоматериалы изготовляют 1, 2 и 3-го сортов. 2.3. Показатели качества лесоматериалов должны соответствовать указанным в таблице

| Издание официальное | Перепечатка воспрещена |
| --- | --- |

| Э |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Переиздание сентябрь 1983 г. с Изменением №1, утвержденным в январе 1983 г. (ИУС 5-1983 г.). |  |  |
|  |  | © Издательство стандартов, 1984 |

| Пороки древесины по ГОСТ 2140—81 | Нормы допускаемых пороков для сортов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-го | 2-го | 3-го |
| 1. Сучки: | Не учитываются размером, мм, не более: |  |  |
| а) все разновидности, кроме табачных и заросших | 10 | 20 | 40 |
|  | Учитываемые сучки не допускаются размером, мм, более: |  |  |
|  | 25 | 50 | Сросшиеся 80 Несросшиеся 60 |
|  | В количестве более: |  |  |
|  | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. |
|  | на 1 м. длины бревна |  |  |
| б) табачные | Не допускаются |  | Допускаются в числе учитываемых размером не более 35 мм в количестве не более 2-х штук на 1 м длины |
| в) заросшие | Вздутия, прикрывающие заросшие сучки, допускаются высотой над поверхностью, мм, не более: |  |  |
|  | 10 | 40 | 60 |
| 2. Грибные поражения: | Не допускаются размером более: |  | Допускаются |
| а) грибные ядровые пятна и полосы |  |  |  |
|  | 1/4 | 1/3 |  |
|  | диаметра соответствующего торца |  |  |
| б) ядровая гниль и дупло | Не допускается |  | Допускается в одном из торцов размером не более: в бревнах диаметром до 30 см - 1/5, а в бревнах диаметром свыше 30 см - 1/3 диаметра соответствующего торца. |
|  | В комлевых бревнах допускается на нижнем торце размером не более: |  |  |
|  | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
|  | диаметра торца |  |  |
| в) заболонная гниль | Не допускается | Не допускается односторонняя глубиной (от поверхности бревна) более 1/10, а кольцевая - более 1/20 диаметра соответствующего торца |  |
|  | Не допускается одновременное наличие на одном торце бревна ядровой гнили, а на другом торце - ядровых пятен и полос. |  |  |
|  | В лесоматериалах допускается лишь одно из разновидностей гнили - ядровая или заболонная |  |  |
| г) наружная трухлявая гниль | Не допускается |  |  |
| д) заболонные грибные окраски (синева и заболонные цветные пятна) | Не допускаются глубиной по радиусу более: |  |  |
|  | 1/20 | 1/10 | 1/4 |
|  | диаметра соответствующего торца |  |  |
| 3. Червоточина | Допускается поверхностная. Глубокая и не глубокая не допускаются |  | Глубокая и неглубокая допускаются не более 3 отверстий в среднем на 1 м длины бревна |
| 4. Трещины и прорости: |  |  |  |
| а) метиковые, отлупные, морозные и прорости | Допускаются, укладывающиеся в полосу (сердцевинную вырезку) |  | Допускаются |
|  | 1/5 | 1/3 |  |
|  | диаметра соответствующего торца |  |  |
| б) боковые от усушки и прорость открытая | Не допускаются глубиной более: |  |  |
|  | 1/20 | 1/20 | 1/10 |
|  | диаметра соответствующего торца |  |  |
| в) торцовые от усушки | Допускаются в пределах установленного припуска по длине |  |  |
| 5. Кривизна: |  |  |  |
| а) простая | Не допускается со стрелой прогиба в процентах, более |  |  |
|  | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  | длины бревна |  |  |
| б) сложная | Допускается в размере половины нормы простой |  |  |
|  |  | В бревнах, пораженных ядровой гнилью, кривизна не должна превышать норм, установленных для 1-го сорта |  |
| 6. Ребристая закомелистость | Не допускается глубиной более 1/5 диаметра комлевого торца | Допускается |  |
| 7. Наклон волокон | Не допускается при отклонении волокон от прямого направления на 1 м длины бревна более: |  | Допускается |
|  | 1/3 | 1/2 |  |
|  | диаметра верхнего торца |  |  |
| 8. Двойная сердцевина и пасынок | Не допускаются |  | Допускаются |
| 9. Сухобокость | Допускается глубиной не более: |  |  |
|  | 1/20 | 1/5 | 1/5 |
|  | диаметра, в месте повреждения, но не более 6 см |  |  |
| 10. Рак | Не допускается |  | Не допускается протяжением более 1 м |
| 11. Механические повреждения (зарубы, запилы, сколы, вырывы) и обугленность древесины | Допускаются глубиной не более |  |  |
|  | 1/10 | 1/5 | 1/5 |
|  | диаметра в месте повреждения, но не более 4 см |  |  |

Примечание. Пороки древесины по ГОСТ 2140-81, не указанные в таблице, допускаются.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Лесоматериалы поставляют окоренными и неокоренными. Допускается частичный обдир коры. Количество окоренных бревен устанавливают в заказ-наряде внешнеторгового объединения.

2.5. В лесоматериалах сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью неокоренного бревна, при этом срез может быть плоским.

2.6. Скос пропила не должен превышать 1/10 диаметра торца бревна. Козырьки, образующиеся при валке деревьев, должны быть оторцованы, а корневые лапы и наросты опилены.

В лесоматериалах толщиной более 60 см допускается срез торца, образованный двумя параллельными плоскостями, расстояние между которыми не должно быть более 2 см.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Методы измерений пороков древесины - по ГОСТ 2140-81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Правила приемки - по ГОСТ 2292-74

4. МАРКИРОВКА, СОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка и сортировка лесоматериалов - по ГОСТ 2292-74.

При маркировке дополнительно на верхнем торце лесоматериала наносят знак экспорта в виде буквы "Э".

5.2. Хранение лесоматериалов - по ГОСТ 9014.0-75.

5.3. Лесоматериалы, поставляемые на экспорт, укладывают в отдельные штабеля.

Изменение № 2 ГОСТ 22298-76 Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта, Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.09.85 № 2893 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 53 1811. Пункт 1.2. Заменить значение: 5-8 см на 5-10 см.

Пункт 2.3. Таблица. Пункт 2б после слов "ядровая гниль" дополнить словами: "и дупло";

пункт 4б. Исключить слово: "наружные".

(ИКС № 12. 1985 г.)

Редактор Т.П. Шашина

Технический редактор Л.В. Вейнберг

Корректор М.М. Герасименко

Сдано в наб. 07.12.83 Подп. в печ. 24.02.84 0,5 п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,34 уч.-изд. л.Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., д. 3. Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 55