ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

#### ГОСТ 9463-88

#### Издание официальное

### Э

### ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

### Москва

| УДК 674.032.098.2:006.354 | Группа К11 |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД Технические условия Round timber of coniferous species. Specifications ОКП 53 1000 | ГОСТ 9463-88 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на круглые лесоматериалы хвойных пород, предназначенные для использования в различных отраслях промышленности и строительства.

1. РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от качества древесины лесоматериалы заготавливают 1, 2 и 3-го сортов.

1.2. Группы лесоматериалов по толщине устанавливают согласно табл. 1.

Таблица 1

| Группа лесоматериалов | Толщина, см | Градация по толщине, см |
| --- | --- | --- |
| Мелкие | От 6 до 13 включ. | 1 |
| Средние | Св. 14 до 24 включ. | 2 |
| Крупные | От 26 и более | 2 |

1.3. В зависимости от назначения круглых лесоматериалов их размеры, порода и сорт должны соответствовать указанным в табл. 2.

| Издание официальное | Перепечатка воспрещена |
| --- | --- |

| © Издательство стандартов, 1988 |  |
| --- | --- |
| © ИПК Издательство стандартов, 1999 |  |
| Переиздание с изменениями |  |
| Таблица 2 |  |

| Назначение лесоматериалов | Код ОКП | Порода древесины | Сорт | Толщина, см | Длина, м | Градация по длине, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесоматериалы для распиловки и строгания |  |  |  |  |  |  |
| 1. Для выработки пиломатериалов и заготовок: |  |  |  |  |  |  |
| а) общего назначения | 531111 | Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | 1; 2; 3 | 14 и более | 3,0-6,5 | 0,25 |
| б) черноморской сортировки, поставляемых на экспорт | 531111 | Сосна, ель, пихта, лиственница | 1; 2 | 14 и более | 4,0-8,0 | 0,25 |
| в) северной сортировки, поставляемых на экспорт | 531111 | Сосна, ель, пихта, лиственница | 1; 2 | 14 и более | 4,0-7,0 | 0,3 |
| г) авиационных | 531111 | Сосна, кедр, корейский и сибирский, ель обыкновенная аянская и сибирская, пихта европейская и кавказская, лиственница сибирская и даурская | 1 | 26 и более | 2,75 | - |
|  |  |  |  |  | 3,0-6,5 | 0,5 |
| д) резонансных | 531004 | Ель, пихта европейская и кавказская, кедр | 1 | 28 и более | 3,0-6,5 | 0,5 |
| е) судостроительных | 531121 | Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | 1; 2 | 26 и более | 3,0-6,5 | 0,5 |
| ж) карандашных | 531111 | Кедр | 1; 2 | 24 и более | 3,0-6,5 | 0,5 |
| з) для клепки заливных бочек | 531149 | Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | 1; 2 | 14 и более | 1,0-2,7 2,75 3,0-6,5 | 0,1 - 0,5 |
| и) для клепки сухотарных бочек и деталей ящиков | 531149 | Сосна, ель, пихта, лиственница | 2; 3 | 13 и более | 1,0-2,7 2,75 3,0-6,5 | 0,1 - 0,5 |
|  |  | Кедр | 2 | 13-22 | 1,0-2,7 2,75 3,0-6,5 | 0,1 - 0,5 |
|  |  |  | 3 | 13 и более | 1,0-2,7 2,75 3,0-6,5 | 0,1 - 0,5 |
| к) (Исключен, Изм. №1). |  |  |  |  |  |  |
| л) для изготовления брусьев проводников шахтных подъемов | 531111 | Лиственница | 1; 2 | 20-46 | 4,5-6,5 | 0,5 |
| 2. Для шпал железных дорог: |  |  |  |  |  |  |
| а) широкой колеи | 531131 | Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | 1; 2; 3 | 26 и более | 2,75; 5,5 | - |
| б) узкой колеи | 531131 | Сосна, ель, пихта, лиственница | 2; 3 | 20 и более | 1,3; 1,5; 1,8 и кратные им | - |
| 3. Для переводных брусьев железных дорог: |  |  |  |  |  |  |
| а) широкой колеи | 531131 | Сосна, ель, пихта, лиственница | 1; 2; 3 | 26 и более | 3,0-5,5 | 0,25 |
| б) узкой колеи | 531131 | Сосна, ель, пихта, лиственница | 2; 3 | 20 и более | 1,5; 1,65 1,8-3,2 и кратные им | - 0,20 - |
| 4. Для выработки строганого шпона | 531204 | Лиственница, сосна, кедр | 1; 2 | 32 и более | Не менее 2,5 | 0,10 |
| Лесоматериалы для лущения |  |  |  |  |  |  |
| 5. Для выработки лущеного шпона | 531201 | Сосна, лиственница, кедр, ель, пихта | 1; 2 | 18 и более | 1,3; 1,6 и кратные им | - |
|  |  |  | 1; 2 | 20 и более | 1,91; 2,23; 2,54 и кратные им | - |
| Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) |  |  |  |  |  |  |
| 6. Для целлюлозы на химическую переработку: |  |  |  |  |  |  |
| а) сульфитным способом | 531311 | Ель, пихта | 1; 2 | 12-24 | 1,2; 1,5; 2,0 и кратные им | - |
|  | 531311 | Сосна, лиственница | 1; 2 | 12-24 | 1,2; 1,5; 2,0 и кратные им | - |
| 7. Для сульфитной и бисульфитной целлюлозы | 531311 | Ель, пихта | 1; 2; 3 | 6-16 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им | - |
| для белой древесной массы | 531311 | Ель, пихта | 1; 2 | 10-16 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 1,5; 2,0 и кратные им | - |
| 8. Для целлюлозы, используемой в производстве электроизоляционных видов бумаги и картона | 531311 | Ель, пихта, сосна | 1; 2; 3 | 12-22 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25 и кратные им | - |
| 9. Для сульфатной целлюлозы. бисульфитной полуцеллюлозы, рафинерной древесной массы (РДМ), термомеханической массы (ТММ) и химической массы (ХТММ) | 531311 | Сосна, ель, пихта, кедр, лиственница | 1, 2, 3 | 6-24 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им | - |
| Лесоматериалы для использования в круглом виде |  |  |  |  |  |  |
| 10. Для мачт судов и радио | 531451 | Сосна, ель, лиственница, кедр, пихта европейская и кавказская | 1, 2 | По особому заказу |  |  |
| 11. (Исключен, Изм №1) |  |  |  |  |  |  |
| 12. Для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов | 531431 | Сосна, лиственница, ель, пихта европейская и кавказская | 2 | 22-34 | 6,5; 8,5 | - |
| 13. Для опор линий связи и электропередач | 531411 |  |  |  |  |  |
| а) для опор линий связи, автоблокировки и опор линий электропередач напряжением ниже 35 кВ |  | Сосна, лиственница, ель, пихта | 1, 2 | 16-22 | 4,5; 6,5; 8,5; 9,5; 11,0; 13,0 | - |
| б) для опор линий электропередач напряжением 35 кВ и выше |  | Сосна, лиственница | 1, 2 | По особому заказу |  |  |
| 14. Для строительства | 531441 | Сосна, ель, пихта, лиственница | 1, 2 | 14-24 | 3,0-6,5 | 0,5 |
| 15. Для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник) | 531441 | Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | 2 | 6-13 | 3,0-6,5 | 0,5 |
| 16. Для шпалер хмельников | 531451 | Сосна, ель, пихта, лиственница | 1, 2 | 13-20 | 7,5-9,5 | 1,0 |
| 17. Для разделки на рудничную стойку | 531420 | Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | 1, 2 | 7-24 | 4,0-6,5 | 0,5 |

Примечания:

1. Допускается по согласованию с потребителем выпуск сортиментов в комбинированном виде по длине (толщине), при этом качество и размеры всех сортиментов, содержащихся в комбинированном бревне (кряже), должны соответствовать требованиям, установленным в соответствующих нормативно-технических документах на эти сортименты.

2. Допускается использование пиловочника 3-го сорта для производства экспортных пиломатериалов не более 10 % общего объема его переработки предприятиями, специализирующимися на изготовлении пиломатериалов северной и черноморской сортировки, при условии невозможности использования пиловочника 3-го сорта в районе (бассейне) заготовки для другая целей.

3. По согласованию с потребителем для выработки пиломатериалов общего назначения допускается изготовлять лесоматериалы с размерами по длине, установленными в ГОСТ 22298.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Для выработки пиломатериалов на фрезерно-пильных агрегатах допускаются пиловочные бревна толщиной 12 см.

1.5. Для выработки целлюлозы и полуцеллюлозы допускаются по согласованию с потребителем балансы любой длины от 0,75 до 6,5 м, выработанные из вершинной части хлыста.

1.6. Лесоматериалы для продольной распиловки, строгания, использования в круглом виде и балансовое долготье должны иметь припуск по длине от 0,03 до 0,05 м; для лущения — от 0,02 до 0,05 м на каждый чурак. При этом фактическая длина бревна или кряжа длиной 2 м и более может быть больше на 0,05 м по сравнению с номинальной вместе с припуском.

Для балансов, поставляемых в чураках, припуск по длине не устанавливается. Предельное отклонение по длине балансов ±0,02 м.

1.7. Качество древесины лесоматериалов должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

| Порок древесины по ГОСТ 2140 | Норма ограничения пороков древесины для сортов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-го | 2-го | 3-го |
| 1. Сучки и пасынок: | В мелких лесоматериалах допускаются |  |  |
| а) все разновидности, за исключением табачных сучков | В средних лесоматериалах допускаются диаметром, см, не более |  | Допускаются |
|  | 3 | 8 |  |
|  | В крупных лесоматериалах допускаются диаметром, см, не более |  | Допускаются |
|  | 5 | 10 |  |
| б) табачные | Не допускаются | Допускаются диаметром, см, не более |  |
|  |  | 2 | 5 |
| 2. Грибные поражения: |  |  |  |
| а) ядровая гниль и дупло | В мелких лесоматериалах не допускаются |  |  |
|  | Допускаются укладывающиеся во вписанную в торец полосу (вырезку) размером не более: |  |  |
|  | в средних лесоматериалах |  |  |
|  | Не допускаются | 1/5 | 1/3 |
|  |  | диаметра соответствующего торца с выходом на один торец |  |
|  | в лесоматериалах толщиной от 26 до 38 см |  |  |
|  | 1/4 |  | 1/3 |
|  | диаметра соответствующего торца с выходом на один торец |  | диаметра соответствующего торца с выходом на один торец; в лесоматериалах длиной до 3 м — 1/2 диаметра соответствующего торца с выходом на второй торец не более 1/4 его диаметра |
|  | в лесоматериалах толщиной 40 см и более |  |  |
|  | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
|  | диаметра соответствующего торца с выходом на один торец |  | диаметра соответствующего торца с выходом на второй торец не более 1/4 его диаметра |
| б) заболонная гниль | Не допускается |  | Допускается глубиной по радиусу не более 1/10 диаметра соответствующего торца |
| в) наружная трухлявая гниль | Не допускается |  |  |
| г) заболонные грибные окраски (синева и цветные заболонные пятна) | Допускаются глубиной по радиусу не более 1/20 диаметра соответствующего торца | Допускаются глубиной по радиусу не более 1/10 диаметра соответствующего торца | Допускаются |
| 3. Червоточина | Допускается поверхностная |  |  |
|  | Не допускается неглубокая и глубокая | Допускается неглубокая и глубокая до: |  |
|  |  | 5 | 10 |
|  |  | отверстий в среднем на 1 м длины |  |
| 4. Трещины: |  |  | Допускаются |
| а) все разновидности, кроме боковых и торцовых от усушки | Допускаются укладывающиеся во вписанные в торец круг или полосу (вырезку) размером не более: |  |  |
|  | 1/3 | 1/3 |  |
|  | диаметра соответствующего торца |  |  |
| б) боковые от усушки | Допускаются глубиной не более |  |  |
|  | 1/20 | 1/20 | 1/5 |
|  | диаметра соответствующего торца |  |  |
| в) торцовые от усушки | Допускаются протяжением по длине сортимента не более: |  |  |
|  | установленного припуска |  | диаметра верхнего торца |
| 5. Кривизна: |  |  |  |
| а) простая | Допускается с отношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортимента в процентах, не более: |  |  |
|  | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| б) сложная | Допускается в размере половины нормы простой кривизны |  |  |
| 6. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырвы), а также прорость открытая, сухобокость и рак | Допускаются глубиной не более суммы 1/10 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров бревна в месте повреждения и верхнего торца |  | Допускаются |

Примечание. Пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные в табл. 3, допускаются.

(Измененная редакция, Изм. №1).

1.8. В зависимости от назначения круглые лесоматериалы должны отвечать дополнительным требованиям, указанным в табл. 4.

1.9. Одновременное наличие заболонной и ядровой гнили не допускается.

1.10. Лесоматериалы, предназначенные для распиловки, строгания и лущения, выпускают неокоренными, допускается обдир коры.

Таблица 4

| Назначение лесоматериалов | Дополнительное требование |
| --- | --- |
| Лесоматериалы для распиловки и строгания |  |
| 1. Для выработки: |  |
| а) пиломатериалов всех назначений | В лесоматериалах 2-го сорта допускаются открытая прорость, механические повреждения и сухобокость, расположенные в полосе (вырезке) размером, установленным в табл. 3, подпункт 4а. Допускается одновременное наличие ядровой и заболонной гнили в лесоматериалах 3-го сорта при условии, что суммарный размер поражения гнилями не превышает норм, установленных в табл. 3, подпункт 2а |
| б) пиломатериалов черноморской и северной сортировки, поставляемых на экспорт | Глубокая червоточина не допускается |
| в) клепки заливных бочек | Сучки допускаются размером не более 3 см в средних и 5 см в крупных лесоматериалах |
| г) шпал железных дорог | Открытая прорость, сухобокость, рак, метиковые трещины, механические повреждения, гнили и заболонные грибные окраски допускаются при наличии по всей длине бревна сегмента здоровой древесины (без гнили) высотой 22 см (для широкой колеи) и 14 см (для узкой колеи) с выходом одной шпалы на каждый одинарный размер длины лесоматериала |
| д) переводных брусьев железных дорог и брусьев проводников шахтных подъемов | Ядровая гниль табачные сучки не допускаются; заболонные грибные окраски допускаются |
| е) авиационных пиломатериалов | Авиационная зона на протяжении всей длины лесоматериала шириной по радиусу верхнего торца должна быть не менее 5 см и не менее 1/2 окружности торца. В авиационной зоне любые сучки и крень не допускаются |
| ж) резонансных пиломатериалов | В лесоматериалах ширина годичных слоев не 1 должна превышать 4 мм при разнице в ширине соседних слоев не более 2 мм, при этом ширина поздней древесины должна быть не более 30 %. Крень не учитывается в центральной части торца размером 10 см, а на остальной части торца допускается в бревнах толщиной до 34 см — в трехгодичных слоях, и в бревнах толщиной 36 см и более — в четырехгодичных слоях. Сучки диаметром до 10 мм не 1 учитываются. Учитываемые сучки на первых 2 м от комля не допускаются. Синева и цветные заболонные пятна допускаются поверхностные. Водослой допускается по нормам допуска ядровой гнили, указанным в табл. 3, подпункте 2 б |
| з) карандашных пиломатериалов | В кедровых лесоматериалах сплошная крень не допускается. Местная крень допускается толщиной не более 0,2 диаметра бревна, при длине дуги не более 0,5 диаметра бревна |
| 2. Для выработки строганного шпона | Допускаются трещины метиковые, отлупные, морозные, боковые, водослой, открытая прорость, механические повреждения, сухобокость и рак, укладывающиеся в вырезку размером не более 1/5 диаметра верхнего торца. Сучки, кроме табачных, допускаются размером не более 5 см |
| Лесоматериалы для лущения |  |
| 3. Для выработки лущеного шпона | Сучки и пасынок в чураках 2-го сорта допускаются размером не более 7 см. Ядровая гниль и дупло допускаются размером не более 6 см в центральной части торца. Боковые трещины от усушки нс допускаются. Прорость (открытая и закрытая), механические повреждения, трещины (кроме боковых трещин от усушки), сухобокость и рак допускаются вне зоны лущения. Зона лущения по радиусу должна быть не менее 5 см в 1-м сорте и не менее 4 см во 2-м сорте (вне зоны карандаша). Торцовые трещины, в том числе трещины от усушки, измеряются размерами вписанного в торец круга и допускаются в пределах не более установленных в табл. 3, подпункт 4а |
| Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) |  |
| 4. Для балансов | Обугленность не допускается. Заболонные грибные окраски, червоточина, трещины и механические повреждения допускаются. В балансах для сульфатной целлюлозы и би-сульфитной полуцеллюлозы сучки всех разновидностей, пасынок, открытая прорость и сухобокость допускаются. В балансах для целлюлозы на химическую переработку, для сульфитной и бисульфитной небеленой целлюлозы, для белой древесной массы, для целлюлозы, используемой в производстве электроизоляционных видов бумаги и картона, гнили и табачные сучки не допускаются. В балансах кривизна допускается размером не более 3 %. Балансы допускается поставлять колотыми, при этом их толщина по расколу и по внешней окружности не должна быть менее 5 см. Для сульфитной и бисульфитной беленой целлюлозы, сульфатной целлюлозы и бисульфитной полуцеллюлозы (табл. 2, подпункты 7 и 9) допускается использование древесного сырья с нормами ограничения пороков древесины, согласованными между поставщиком и потребителем и установленными в отраслевой нормативно-технической документации. По согласованию с потребителем допускается изготовлять балансы толщиной до 14 см с длинами, установленными для лесоматериалов для выработки пиломатериалов (пиловочника) всех, назначений. Максимальная толщина балансов одинарной длины (в чураках) не ограничивается |
| Лесоматериалы для использования в круглом виде |  |
| 5. Всех назначений | Гнили и табачные сучки не допускаются. Заболонные грибные окраски и трещины допускаются |
| 6. Для мачт судов | В лесоматериалах толщиной 8—13 см размеры сучков не должны превышать 2 см |
| 7. Для мачт радио | В лесоматериалах 2-го сорта толщиной 26 см и более кривизна допускается не более 1 % |
| 8. Для опор линий связи и электропередач | Сучки допускаются с ненормированными размерами. Кривизна в лесоматериалах для линий связи допускается до 5 % |
| 9. Для разведки на рудничную стойку | В лесоматериалах размеры здоровых сучков не нормируются, зарубы и запилы не допускаются, выколы сучков и другие поверхностные повреждения допускаются глубиной не более 1/20 диаметра торца в месте повреждения. Не допускается наличие двух радиальных трещин, направленных по одному диаметру с двух противоположных сторон боковой поверхности, превышающих в общей сумме глубину в 1/2 диаметра соответствующего торца. Количество поставляемых пихтовых лесоматериалов устанавливается в договоре между потребителем и поставщиком |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.11. Колотые балансы должны быть окорены. Допускаются участки коры и луба, занимающие не более 20 % поверхности.

1.12. Лесоматериалы, используемые в круглом виде, могут быть как в коре, так и окоренными.

1.13. Скос пропила допускается в пределах припуска по длине при условии сохранения его минимального значения. В балансах скос пропила не нормируется. Козырьки, образующиеся при валке деревьев, корневые лапы и наросты должны быть опилены. Козырьки в лесоматериалах для выработки пиломатериалов (кроме авиационных и резонансных) и в балансах (кроме балансов для древесной массы) допускаются. Сучья должны быть срезаны (обрублены) вровень с поверхностью неокоренного бревна. Допускаются сучки высотой не более 2 см от поверхности неокоренного бревна.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.14. Инородные включения, обнаруживаемые при визуальном осмотре лесоматериалов, должны быть удалены.

1.15. Лесоматериалы должны быть рассортированы в соответствии с требованиями ГОСТ 2292.

1.16. Маркировка лесоматериалов — по ГОСТ 2292.

1.17. Пакетирование лесоматериалов — по ГОСТ 2292.1.17. Пакетирование лесоматериалов — по ГОСТ 2292.

1.18. Порода, сорт, толщина и длина лесоматериалов должны быть указаны в спецификации потребителя.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки и учет лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Измерение размеров и определение объема лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

3.2. Определение, классификация и измерение пороков древесины — по ГОСТ 2140.

3.3. Для определения качества древесины лесоматериалов при их приемке допускается выборочная обрезка торцов на величину не более припуска по длине 1—2 % поступившего сырья и (или) снятие коры.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование лесоматериалов — по ГОСТ 2292.

4.2. Хранение лесоматериалов—по ГОСТ 9014.0, ГОСТ 9014-1, ГОСТ 9014.2, ГОСТ 9014.3.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам РАЗРАБОТЧИКИ Пикалкин ; М.В. Акиндинов; П.М. Анисимов, канд. с/х наук; В.И. Белов; В.И. Дубровин, канд. экон. наук; Г.И. Захарьин, канд. техн. наук; В.В. Кислый, канд. техн. наук; Н.И. Кожухов, д-р экон. наук; B.C. Леонов; Е.Д. Маев, канд. техн. наук; Н.Я. Матвеев; Л.К. Молотков, канд. биол. наук; [B.C. Озирский¦ ; Н.И. Скробова, канд. техн. наук; В.В. Смирнов; Н.В. Шведов; Е.А. Шишкин, канд. техн. наук; Р. В. Юркин, канд. экон. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.04.88 № 33

3. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 1144—78

4. ВЗАМЕН ГОСТ 9463-72

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2140-81 | 1.7, 3.2 |
| ГОСТ 2292-88 | 1.16, 1.17, 1.18, 2.1, 3.1, 4.1 |
| ГОСТ 9014.0-75 | 4.2 |
| ГОСТ 9014.1-78 | 4.2 |
| ГОСТ 9014.2-79 | 4.2 |
| ГОСТ 9014.3-81 | 4.2 |
| ГОСТ 22298-76 | 1.3 |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1990 г. (ИУС 7—90)

Редактор В.Н. Копысов 
Технический редактор В.Н. Прусакова 
Корректор Р.А. Ментова 
Компьютерная верстка В. И. Грищенко

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Подписано в печать 22.01.99. Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 0,90. Тираж 127 экз. С1753. Зак. 29.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14. Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов